| ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КПУГЛЫЕ Геометрический метод определения объема и оценка качества лесоматериалов, погруженных в вагоны | ОСТ 13-43-79 Взамен ОСТ 13-43-75 |
| --- | --- |

Срок действия  с 01.01.80

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Стандарт не распространяется на лесоматериалы, предназначенные для выработки пиломатериалов: авиационных, резонансных, карандашных; для выработки ложевых заготовок, шпал и переводных брусьев железных дорог, а также лесоматериалы ценных пород.

#### 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ, ПОГРУЖЕННЫХ В ВАГОНЫ

1.1. Плотный объем Q в м³ круглых лесоматериалов, погруженных в вагон, вычисляют как сумму объемов погруженных штабелей

где n - число штабелей.

1.1.1. Плотный объем Qшi штабеля вычисляют по формуле

Qшi = к • B • Hр • l ,

где k - переводный коэффициент, учитывающий полнодревесность и форму штабеля;

B - ширина штабеля, м;

Hр - расчетная высота штабеля, м;

l - длина штабеля, принимаемая по тандартной длине бревен;

При погрузке в один штабель лесоматериалов разных длин, длина штабеля принимается равной минимальной массовой длине, м.

1.2. Ширину B штабеля, огражденного боковыми стойками, принимают равной для четырехосных полувагонов 2,56 м, шестиосных - 2,65 м и для платформ - 2,77 м.

При погрузке лесоматериалов длиной до 2,80 м с вертикальной оторцовкой боковых стенок вагона, а также пакетов, обвязанных стропами и не огражденных боковыми стойками, ширину штабеля принимают равной для четырехосных полувагонов - 2,80 м, шестиосных - 2,90 м. Ширину штабеля, не огражденного боковыми стойками и уложенного одним концом в дверной проем, принимают равной 2,65 м. В случае расширения штабеля впоследствие деформации сортов вагона ширину штабеля измеряют на высоте 1,0 м от основания штабеля. 1.3. Расчетную высоту штабеля у отправителя Hро и у получателя Hрп определяют в следующей последовательности:

1.3.1. Мерным крюком измеряют высоту штабеля H по середине длины бревен с градацией 1 см.

Измерения производят с земли или с погрузойной эстакады (Приложение 1).

При обмере с земли горизонтальную часть крюка кладут на верхние бревна, а по вертикальной части отсчитывают высоту на уровне нижнего края борта полувагона или пола платформы. В полувагонах вычитают толщину пола, принимаемую равной 0.05 м.

При обмере с погрузочной эстакады измеряют высоту от борта полувагона до верхнего бревна и прибавляют высоту борта, равную для четырехосных вагонов с объемом кузова до 70,5 м³ - 1,88 м, для четырехосных вагонов с объемом кузова 70,5 м³ и более - 2,06 м, для шестиосных вагонов - 2,36 м.

1.3.2. Из высоты штабеля H вычитают:

полусумму толщин нижних подкладок или полусумму толщины подкладки и высоты торцового порожка t, если наружный конец штабеля уложен на торцовый порожек. Высоту порожка принимают равной 0,09 м;

толщину мусора, грязи, льда, находящихся на полу вагона t,

умноженную на 1,3 сумму средних толщин прокладок t3, уложенных внутри штабеля и под шапкой.

1.3.3. У отправителя полученную разность умножают на коэффициент 0.98, учитывающий усадку при транспортировке; у получателя величину усадки не учитывают.

Вычисления производят по формулам:

1.3.4. Расчетную высоту округляют до ближайшего четного сантиметра, при этом доли менее 1 см в расчет не принимают, а 1 см и более приравнивают к ближайшему четному числу в сторону увеличения.

1.4. Для перевода геометрического объема штабелей лесоматериалов в плотный объем применяют переводные коэффициенты, приведенные в таблице.

1.4.1. Для пакетов лесоматериалов длиной более 3.0 м, обвязанных стропами, применяют переводные коэффициенты для штабелей с шапкой.

1.5. Для определения плотного объема круглых лесоматериалов, погруженных в вагоны в два штабеля с одной шапкой, шапку относят к тому из штабелей, длина которого равна длине шапки. Если длина шапки отличается от длины лесоматериалов основных штабелей, плотный объем шапки определяют по ГОСТ 2292-74.

Таблица 1

| Назначение материалов | Диапазон толщин, см | Длина, м | Переводные коэффициенты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | штабеля с шапкой | штабеля без шапки |
|  |  |  | в коре | грубой окорки | без коры | в коре | грубой окорки | без коры |
| А. Хвойные породы |
| Балансы, для разделки на рудстойку | 6-18 | 2,1-2,9 3,0-3,9 4,0-5,5 5,6-6,5 | - 0,60 0,55 0,53 | - 0,64 0,59 0,57 | - 0,66 0,61 0,59 | 0,64 0,64 0,59 0,57 | 0,68 0,68 0,63 0,61 | 0,70 0,70 0,65 0,62 |
| Балансы IV с | 6-40 | 2,1-2,9 3,0-3,9 4,0-5,5 5,6-6,5 | - 0,56 0,52 0,50 | - 0,60 0,56 0,53 | - 0,62 0,57 0,55 | 0,60 0,60 0,56 0,53 | 0,64 0,64 0,60 0,57 | 0,66 0,66 0,62 0,59 |
| Для разделки на рудстойку, подтоварник | 7-11 6-13 | 4,0-6,5 | 0,52 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,60 | 0,62 |
| Рудстойка, для разделки на рудстойку, балансы | 7-24 12-16 18-24 | 4,0-6,5 4,0-6,5 3,0-3,9 4,0-6,5 | 0,56 0,59 0,65 0,62 | 0,60 0,63 0,70 0,66 | 0,62 0,65 0,72 0,68 | 0,60 0,63 0,69 0,66 | 0,64 0,67 0,75 0,71 | 0,66 0,69 0,77 0,73 |
| Рудстойка, балансы, для разделки на рудстойку, для выработки пиломатериалов, для строительства | 14-24 | 2,1-2,9 3,0-3,9 4,0-5,5 5,6-6,5 | - 0,64 0,59 0,56 | - 0,68 0,63 0,60 | - 0,70 0,65 0,62 | 0,68 0,68 0,63 0,60 | 0,73 0,73 0,67 0,64 | 0,75 0,75 0,69 0,66 |
| Для линий связи и автоблокировки | 14-24 | 6,5-8,5 | 0,63 | 0,67 | 0,69 | 0,67 | 0,72 | 0,74 |
| Для выработки пиломатериалов, балансы | 14 и более | 4,0-5,5 5,6-6,5 | 0,62 0,58 | 0,66 0,62 | 0,68 0,64 | 0,66 0,62 | 0,71 0,66 | 0,73 0,68 |
| Для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, для судостроения | 22-34 | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| Назначение материалов | Диапазон толщин, см | Длина, м | Переводные коэффициенты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | штабеля с шапкой | штабеля без шапки |
|  |  |  | в коре | грубой окорки | без коры | в коре | грубой окорки | без коры |
| Б. Лиственные породы |
| Балансы, для строительства | 8-24 12-24 | 4,0-6,5 4,0-5,5 5,6-6,5 | 0,49 0,56 0,54 |  | 0,55 0,63 0,61 | 0,52 0,60 0,58 |  | 0,59 0,68 0,65 |
| Балансы IV сорта | 6-40 | 2,1-2,9 3,0-3,9 4,0-5,5 5,6-6,5 | - 0,55 0,52 0,50 |  | - 0,62 0,59 0,57 | 0,59 0,59 0,56 0,54 |  | 0,67 0,67 0,63 0,61 |
| Для выработки пиломатериалов | 14 и более | 3,0-3,9 4,0-5,5 5,6-6,5 | 0,60 0,55 0,54 |  | 0,68 0,62 0,61 | 0,64 0,59 0,58 |  | 0,72 0,67 0,65 |
| Для улучшения, для лыж, для производства спичек | 16 и более | до 2,0 2,1-2,9 3,0-3,9 4,0-5,5 5,6-6,5 | 0,65 0,63 0,62 0,59 0,56 |  | 0,73 0,71 0,70 0,66 0,63 | 0,70 0,67 0,66 0,63 0,60 |  | 0,79 0,76 0,75 0,71 0,68 |

Примечания:

1. Лесоматериалы, отличающиеся диапазоном толщин от указанных группировок, относятся к группе с ниболее близким диапазоном толщин независимо от назначения.

2. Для хвойных неокоренных балансов толщин 6-18 см и длиной 4.0-6.5 м, заготовляемых в районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, применяют переводные коэффициенты равными: для штабелей с шапкой - 0,51, без шапки - 0,55.

3. Если в вагон (штабель) погружено до 30% лесоматериалов без коры, применяют переводный коэффициент «в коре».

При наличии в вагоне (штабеле) лесоматериалов без коры более 30% применяют переводной коэффициент, средневзвешанный между коэффициентами «в коре» и «без коры» в соответствии с их процентным содержанием.

Процентное содержание лесоматериалов по степени окоренности устанавливают при определении качества лесоматериалов.

#### 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

2.1. Качество лесоматериалов определенного назначения (сортимента) устанавливают согласно относительному распределению объема по качеству, полученному на выборках.

Объем лесоматериалов каждой группы качества Qi (сорта, групп диаметров, степени окоренности) вычисляют умножением объема погруженных лесоматериалов Q на процентное соотношение   объема данного качества, полученную на выборках по формуле:

2.2. Качество и объем лесоматериалов в выборке определяют путем поштучного обмера и осмотра каждого бревна.

Процентное соотношение объемов лесоматериалов каждой группы качества в выборке вычисляют по формуле:

где Qвi - объем лесоматериалов i - того качества в выборке, м³;

Qв - объем выборки, м³;

2.3. Выборка для определения относительного распределения лесоматериалов по группам качества должна быть объемом не менее 100 м³ для пиловочника и не менее 50 м³ - для других сортиментов.

2.4. Относительное распределение объема по качеству на выборках устанавливают у отправителя каждый раз при изменении качественных характеристик сырьевой базы или по требованию получателей при возникновении споров с участием представителей одной из следующих организаций Гослесоинспекций, Госстандарта, бюро товарных экспертиз, предприятия-получателя, или компитентного представителя незаинтересованного предприятия (организации); оформляют актом и приказом по предприятию-отправителю.

2.5. Оформление спецификации на лесоматериалы производят по форме, приведенной в приложении 2.

2.6. Примеры определения объема круглых лесоматериалов, погруженных в вагоны, приведены в приложении 3.

#### 3. ПРОВЕРКА ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ,
ПОГРУЖЕННЫХ В ВАГОНЫ

3.1. Объем круглых лесоматериалов в вагоне у получателя проверяют сравненим фактических размеров штабелей, с размерами, указанными в отгрузочной спецификации отправителя и правильностью применения переводного коэффициента. Порядок определения оюъема штабелей по п.п. 1.1. - 1.5.

3.2. Объем лесоматериалов при проверке не должен отличаться более, чем 3% от указанного в отгрузочной спецификации.

Если объем лесоматериалов отличается от указанного в документах более, чем 3%, то партия принимается по результатам проверки по п. 3.1.

Допускается суммированный учет общего объема лесоматериалов, поступающих потребителю во всех вагонах по одному наряд-заказу.

3.3. Качество лесоматериалов проверяют по п.п. 2.1 - 2.4.

#### ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
НА КОТОРУЮ ДАНЫ ССЫЛКИ В ОСТ 13-43-79

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 2292-74 | Лесоматериалы круглые, маркировка, сортировка, транспортирование, обмер, учет и правила приемки |